#### Binder

Definition 
Bei Dachbindern handelt es sich um weitgespannte Träger, die häufig leichte Dacheindeckungen tragen. 

Ausbildungen und Spannweiten
Die Träger werden in der Regel als Satteldachbinder, Pultdachbinder oder Parallelbinder ausgebildet. Wegen der Dachentwässerung werden Satteldachbinder oder geneigt eingebaute Parallelbinder mit einem Dachgefälle von 3 bis 5 % oder mehr verwendet.

Bei kleineren und mittleren Spannweiten wird der Trapez- oder Rechteckquerschnitt bevorzugt. Bei mittleren und großen Spannweiten wird der Träger aus Gewichtsersparnis als T- oder I- Querschnitt profiliert. Besonders günstige Spannweiten ergeben sich im Bereich von 12 bis 24 m. Dachbinder aus Stahlbeton werden mit T-Querschnitt bis zu einer Spannweite von 20 m – bei Betonstahl-Sonderlängen oder Stabstößen auch bis 25 m hergestellt.

Mit einer Vorspannung können schlanke Dachbinder mit Spannweiten bis 40 m hergestellt werden. Die Vordimensionierung erfolgt für Dachbinder aus Spannbeton mit kostengünstiger Spannbettvorspannung mit T-Querschnitt bis 30 m und mit I-Querschnitt bis 40 m (nach dem Typenprogramm der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau).

#### I-Binder

|  | Vorzugsmaße in mm |
| --- | --- |
|  | h | bo | b | hu |
|  | 800 | 400 | 120 | 150 |
|  | 1000 | 400 | 120 | 150 |
|  | 1200 | 500 | 120 | 160 |
|  | 1400 | 600 | 120 | 250 |
|  | 1600 | 700 | 120 | 250 |
|  | 1800 | 800 | 150 | 250 |
|  | 2000 | 800 | 150 | 350 |
|  | 2200 | 800 | 150 | 350 |
|  | 2400 | 800 | 150 | 350 |

#### T-Binder

|  | Vorzugsmaße in mm |
| --- | --- |
|  | h | bo | b |
|  | 600 | 400 | 190 |
|  | 800 | 400 | 190 |
|  | 1000 | 400 | 190 |
|  | 1200 | 500 | 190 |
|  | 1400 | 600 | 250 |
|  | 1600 | 700 | 250 |
|  | 1800 | 800 | 250 |
|  | 2000 | 800 | 250 |

#### Rechteck-Binder

|  | Vorzugsmaße in mm |
| --- | --- |
|  |  |  | Höhe |
|  |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
|  |  | B r e i t e | 200 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | 800 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Alle Abmessungen ausreichend für Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102.